附件一：

质量标准

一、到货质量验收要求

墨水包装必须完好，无磕碰，包装表面标识清晰，并注明生产日期和批号。

二、适用性质量要求

1.无沉淀或杂质，能够完全适应我方印刷机小字机喷头、防伪二维码喷头使用，墨水在正常使用中不得出现堵墨或堵塞喷头等情况。

2.有良好的流动性，正常生产速度运行时供墨流畅，无断墨问题。

2.墨水喷印后（UV喷码墨水需经UV灯照射固化）字迹或图案能够快速固化，无晕染或污染等问题发生。

3.喷印附着力良好，字体或图案能够牢固附着在方底袋或相关产品表面，遇水不褪色不脱落，手搓10次无明显脱落，且能够正常扫码与信息识别。

4.耐候性良好，抵抗紫外线、雨水侵蚀，在户外环境下能保持 3个月以上不褪色、不脱落。