附件二：

方底袋水性油墨质量标准

 一、质量验收标准：

1、油墨颜色比对潘通色卡为海螺红3517C、海螺黑426C、海螺蓝3553C、秋菊红4010C、大象绿7479U，其他颜色以买家样袋实际使用颜色为准；

2、要求水性油墨原墨黏度不低于16s（使用蔡恩-4杯测量），满足印刷机上墨使用要求。

二、其他要求：
1、要求油墨溶体内不含有细小杂质颗粒，不黏附版面，版面磨损正常，且使用不需要乙醇等有机溶剂进行稀释，版面印刷无污染；

2、要求油墨溶体均匀，具有强稳定性，不得出现沉底、分离等现象。
三、试用验收标准：
1、要求油墨满足印刷机200米/分钟生产速度，45℃≤烘干温度≤75℃条件下，油墨上机使用后，印制版面色泽鲜艳，与样袋颜色一致，且干燥速率适中、附着力强，经手搓不掉色；（中缝方底袋油墨需满足印刷机350米/分钟生产速度，其他质量要求与方底袋水性油墨一致）；

2、取试验印刷布留样检测，要求油墨着色12小时后擦拭5次无明显褪色,着色12小时后冲水不脱色,热封制袋机生产无脱色现象；

3、要求油墨正常使用过程中搅拌桶内不得出现结渣、起皮等堵塞油墨泵及管道现象，且持续使用过程中油墨黏度稳定；

4、油墨耐温性较好，经过热封制袋机生产后油墨颜色不得出现掉墨、变色及脱色等情况。

	项目
	颜色
	附着力
	耐温性
	抗  水

（150目着墨辊）
	抗 磨

（制袋机检测）
	PH值

	 方底袋水性油墨
	  海螺红色、海螺黑色、海螺蓝色、秋菊红、大象绿色，具体以买家使用颜色为准
	着色12小时后擦拭5次无明显褪色
	＞150℃
	着色12小时后冲水不脱色
	上机印刷不脱色
	8.5-9.5

	备注：颜色验收以首次试用留样为基准色对比或以色卡对比检验


PAGE  
2

