附件四：
砂浆袋油墨质量标准
一、质量要求

1.油墨颜色为橙色、紫色、蓝色、绿色、黄色，其他颜色以买家样袋实际使用颜色为准；

2.要求油墨溶体内不含有细小杂质颗粒，不黏附版面，版面磨损正常，且使用不需要乙醇等有机溶剂进行稀释，版面印刷无污染；

3.要求油墨溶体均匀，具有强稳定性，不得出现沉底、分离等现象。

4.要求油墨满足印刷机上墨使用及印刷机200米/分钟生产速度，45℃≤烘干温度≤80℃条件下，油墨上机使用后，印制版面色泽鲜艳，与样袋颜色一致，附着力强，包装袋大面积印刷经手搓不掉色、不污染；

5.要求油墨正常使用过程中搅拌桶内不得出现结渣、起皮等堵塞油墨泵及管道现象，且持续使用过程中油墨黏度稳定，不需要加水稀释；

6.油墨无刺激性气味；
7.油墨耐温性较好，经过热封制袋机生产后油墨颜色不得出现掉墨、变色及脱色等情况。

二、指标要求
	序号
	检测项目
	检测方法
	备注

	1
	粘度
	蔡恩3#杯14-20秒
	

	2
	耐刮
	干燥后48小时后用塑料卡片力度适中刮印刷面5次无明显脱色
	

	3
	附着力
	干燥后2小时后，用透明胶带覆盖印刷面撕拉无明显脱色。
	

	4
	防水
	干燥后72小时后，沾水用湿纸巾力度适中湿擦10次无明显脱色。
	

	5
	耐高温
	干燥后12小时后上热封机生产无明显掉色和变色
	

	6
	耐晒
	耐晒30天无明显褪色
	


PAGE  
2

